Содержание диссертационных работ по разработке АЗТ

| Лукьянчук Антон | Разницын Олег | Шутов Антон |
| --- | --- | --- |
| Разработка атомно-зондового томографа с фемтосекундным лазерным испарением для изучения трехмерного распределения атомов химических элементов в сплавах | Разработка алгоритмического обеспечения процесса сбора данных для атомно-зондового томографа с лазерным испарением | Разработка алгоритмов восстановления и обработки данных томографического атомного зонда с лазерным режимом испарения атомов |
| - Разработка и создание ПАЗЛ-3D - Верификация точности восстановления 3D координат атомных карт - Определение зависимости качества данных от поляризации и мощности лазерного излучения - Определение оптимальных параметров испарения для сплава Al-Cu-Mn-Sn - Сравнение атомно-зондовых данных для установок ПАЗЛ-3D с лазерным испарением и ECOTAP с электрическим испарением примере сплава Al-Cu-Zr - Методика коррекции восстановления 3D атомных карт с учетом атомной плотности Восстановление 3D атомных карт, учет плотности материала Примеры АЗТ исследований материалов: - Исследование алюминиевого сплава системы Al-Mg-Si - Исследование алюминиевого сплава системы Al-Ca-La - Исследование какой-то стали? - Исследование какого-то ещё материала? Публикации 1. С.В. Рогожкин, А.А. Алеев, А.А. Лукьянчук, А.С. Шутов, О.А. Разницын, С.Е. Кириллов, Прототип атомного зонда с лазерным испарением, Приборы и техника эксперимента, 2017, №3, C. 129-134. DOI: 10.7868/S0032816217020227 Instruments and Experimental Techniques DOI: 10.7868/S0032816217020227 S.V. Rogozhkin, A.A. Aleev, A.A. Lukyanchuk, A.S. Shutov, O.A. Raznitsyn, S.E. Kirillov, Atom probe tomography prototype with laser evaporation, Instruments and Experimental Techniques, 2017, Vol. 60, No. 3, pp. 428–433. doi: 10.1134/S002044121702021X 2. О. А. Разницын, А. А. Лукьянчук, А. С. Шутов, С. В. Рогожкин, А. А. Алеев, ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СПЛАВОВ НА АТОМНО-ЗОНДОВОМ ТОМОГРАФЕ С ЛАЗЕРНЫМ ИСПАРЕНИЕМ. ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА И ИНЖИНИРИНГ, 2017, том 8, № 2, с. 138–140. DOI: 10.1134/S2079562917020208 3. А.А. Лукьянчук, С.В. Рогожкин, О.А. Разницын, А.С. Шутов, А.А. Алеев. Исследование наноструктуры сплава Al-Mg-Si методом атомно-зондовой томографии с лазерным испарением, Ядерная физика и инжиниринг, 2017, Т. 8, № 2, с. 150-152, DOI: 10.1134/S2079562917020142. 4. A. A. Lukyanchuk, A. A. Aleev, A. S. Shutov, O. A. Raznitsyn, C. E. Kirillov, and S. V. Rogozhkin, Atom probe tomography data reconstruction with the correction on material density, Physics of Atomic Nuclei, 2021, Vol. 84, No. 11, pp. 1836–1842, DOI: 10.1134/S1063778821120048 А. А. Лукьянчук, А. А. Алеев, А. С. Шутов, О. А. Разницын, С. Е. Кириллов, С. В. Рогожкин, Реконструкция трехмерных распределений атомов в методе атомно-зондовой томографии с учетом плотности материала. Ядерная физика и инжиниринг, 2020, том 11, № 3, с. 125–132. DOI: 10.1134/S2079562919050166 5. В.В. Рябов, Е.И. Хлусова, А.А. Зисман, С.В. Рогожкин, А.А. Никитин, А.А. Лукьянчук. Количественный анализ карбидных фаз в среднеуглеродистой стали после низкого отпуска. Металлург, 2018, № 9, с. 64-70 V.V. Ryabov, E.I. Khlusova, A.A. Zisman, S.V. Rogozhkin, A.A. Nikitin, and A.A. Luk’yanchuk, QUANTITATIVE ANALYSIS OF CARBIDE PHASES IN MEDIUM-CARBON STEEL AFTER LOW-TEMPERATURE TEMPERING, Metallurgist, V. 62, No. 9-10, 2019, pp. 926-936. DOI: 10.1007/s11015-019-00739-5 6. Голубева М. В., Сыч О. В., Хлусова Е. И., Мотовилина Г. Д., Святышева Е. В., Рогожкин С. В., Лукьянчук А. А. Изменение структуры высокопрочной экономнолегированной стали марки 09ХГН2МД при отпуске. Вопросы материаловедения, 2018, № 1 (93), с. 15-26. | - Разработка методик повышения качества АЗТ данных (Оценка достижимых параметров качества данных, Оценка мощности лазера, определение оптимальной мощности и диапазона допустимых мощностей лазера, Установка оптимальной поляризации пучка, Влияние мощности лазера на разрешение по массе, сравнение результатов при изменении радиуса при вершине, Влияние мощности лазера на разрешение по массе, сравнение результатов при фиксированном радиусе при вершине, Исследование зависимости качества данных от геометрии образцов, Исследование образцов с малым и большим углом при вершине, Зависимость точности определения концентрации от мощности лазера, Зависимость точности определения концентрации от потока событий, Зависимость точности определения концентрации от базовой температуры образца). Публикации 1. A. A. Lukyanchuk, O. A. Raznitsyn, A. S. Shutov, A. A. Aleev, A. V. Klauz, N. A. Butov, B. V. Rudskoy, T. K. Akopyan, and S. V. Rogozhkin, Influence of Type and Configuration of the Atom Probe Tomography Setup with Laser Evaporation on the Data Reconstruction Accuracy, Physics of Atomic Nuclei, 2021, Vol. 84, No. 12, pp. 2004–2009, DOI: 10.1134/S106377882112005X А. А. Лукьянчук, О. А. Разницын, А. С. Шутов, А. А. Алеев, А. В. Клауз, Н. А. Бутов, Б. В. Руцкой, С. В. Рогожкин. ВЛИЯНИЕ ТИПА И КОНФИГУРАЦИИ УСТАНОВКИ АТОМНО-ЗОНДОВОЙ ТОМОГРАФИИ С ЛАЗЕРНЫМ ИСПАРЕНИЕМ НА ТОЧНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ. Ядерная физика и инжиниринг, 2022, том 13, № 4, с. 344–350. DOI: 10.56304/S2079562922010262. 2. Разницын О.А., Лукьянчук А. А., Шутов А.С., Рогожкин С. В., Алеев А. А. Оптимизация параметров анализа материалов методами атомно-зондовой томографии с лазерным испарением атомов // Масс-спектрометрия. 2017. Т. 14, № 1. С. 33-39, O. A. Raznitsyn, A. A. Lukyanchuk, A. S. Shutov, S. V. Rogozhkin, and A. A. Aleev, Optimization of Material Analysis Conditions for Laser-Assisted Atom Probe Tomography Characterization, Journal of Analytical Chemistry, 2017, Vol. 72, No. 14, pp. 1404–1410. DOI: 10.1134/S1061934817140118 3. О. А. Разницын, А. А. Лукьянчук, И. А. Разницына, А. С. Шутов, А. А. Хомич, В. В. Хорошилов, А. А. Никитин, А. А. Алеев, С. В. Рогожкин, Исследование кремния и переходного слоя оксид титана-титан методом атомно-зондовой томографии с лазерным испарением, Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2020, № 9, с. 20–27, DOI: 10.31857/S102809602009015 O. A. Raznitsyn, A. A. Lukyanchuk, I. A. Raznitsyna, A. S. Shutov, A. A. Khomich, V. V. Khoroshilov, A. A. Nikitin, A. A. Aleev, and S. V. Rogozhkin. Study of Silicon and the Transition Layer between Titanium and Titanium Oxide by Laser-Assisted Atom Probe Tomography, Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2020, Vol. 14, No. 5, pp. 882–888. DOI: 10.1134/S1027451020050158 4. С.В. Рогожкин, А. А. Лукьянчук, О. А. Разницын, А. С. Шутов, А.А. Никитин, А.А. Хомич, Н.А. Искандаров, Томографический атомно-зондовый анализ материалов с применением фемтосекундного лазерного испарения. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2018, № 5, с. 47-55, DOI: 10.7868/S0207352818050050 S.V. Rogozhkin, A.A. Lukyanchuk, O.A. Raznitsyn, A.S. Shutov, A. A. Nikitin, A.A. Khomich, and N.A. Iskandarov, Atom Probe Tomography Analysis of Materials using Femtosecond-Laser Assisted Evaporation. Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2018, Vol. 12, No. 3, pp. 452–459. DOI: 10.1134/S1027451018030175 | Восстановление данных томографического атомного зонда в широкоугольной геометрии (коррекция длины пролета, коррекция по напряжению на образце, комплексный метод восстановления масс, особенности систем типа W-Re) Методы обработки данных ?????? Примеры АЗТ исследований материалов Публикации 1. А.С. Шутов, А.А. Лукьянчук, С.В. Рогожкин, О.А. Разницын, Н.А. Искандаров, А.А. Алеев, Оптимизация и адаптация базового алгоритма восстановления масс для томографического атомного зонда с лазерным испарением ПАЗЛ-3D». Ядерная физика и инжиниринг, 2017, Т. 8, № 2, с. 141-144, DOI: 10.1134/S2079562917020221 2. А. С. Шутов, А. А. Лукьянчук, С. В. Рогожкинa, О. А. Разницын, А. А. Никитин, А. А. Алеев, С. Е. Кириллов. Оптимизация базового алгоритма восстановления масс для томографического атомно-зондового анализа, Ядерная физика и инжиниринг, 2018, том 9, № 4, с. 371–381. DOI: 10.1134/S2079562918040176 3. Е.А. Мешков, И.И. Новоселов, Ф.И. Янилкин, С.В. Рогожкин, А.А. Никитин, А.А. Хомич, А.С. Шутов, Б.А. Тарасов, С.Е. Данилов, В.Л. Арбузов, Экспериментально-теоретическое исследование эволюции атомной структуры высокоэнтропийных сплавов на основе Fe, Cr, Ni, Mn и Co при термическом и радиационном старении. Физика твердого тела, 2020, том 62, вып. 3, с. 339-350. DOI: 10.21883/FTT.2020.03.48995.446 E. A. Meshkov, I. I. Novoselov, A. V. Yanilkin, S. V. Rogozhkin, A. A. Nikitin, A. A. Khomich, A. S. Shutov, B. A. Tarasov, S. E. Danilov, V. L. Arbuzov. Experimental and Theoretical Study of the Atomic Structure Evolution of High-Entropy Alloys Based on Fe, Cr, Ni, Mn, and Co upon Thermal and Radiation Aging. Physics of the Solid State, V 62, pp. 389–400 (2020). DOI: 10.1134/S1063783420030130 4. С. В. Рогожкин, А.С. Шутов, А. А. Хомич, А. А. Никитин, А. А. Лукьянчук, О. А. Разницын, L. Meshi, Исследование высокоэнтропийного сплава AlCoCrFeNi методом атомно-зондовой томографии, Ядерная физика и инжиниринг, 2019, том 10, № 3, с. 222–232 5. S. V. Rogozhkin, A. S. Shutov, A. A. Khomich, A. A Nikitin, A. A. Lukyanchuk, O. A. Raznitsyn, and L. Meshi, Atom Probe Tomography of High-Entropy Alloy AlCoCrFeNi. Physics of Atomic Nuclei, 2020, Vol. 83, No. 12, pp. 1644–1655. DOI: 10.1134/S106377882010021X С. В. Рогожкин, Л. Б. Бер, А. А. Никитин, А. А. Хомич, О. А. Разницын, А. А. Лукьянчук, А. С. Шутов, М. М. Карашаев, А. Г. Залужный, Исследование гранулируемого жаропрочного никелевого сплава методом атомно-зондовой томографии, Физика металлов и металловедение, 2020, том 121, № 1, с. 60–71, DOI: 10.1134/S001532302001012X S. V. Rogozhkin, L. B. Ber, A. A. Nikitin, A. A. Khomich, O. A. Raznitsyn, A. A. Lukyanchuk, A. S. Shutov, M. M. Karashaev, and A. G. Zaluzhny, Atom Probe Tomography of the VV751P Nickel-Based Superalloy, Physics of Metals and Metallography, 2020, Vol. 121, No. 1, pp. 53–64. DOI: 10.1134/S0031918X20010123 |
| - Алеев A.А., Рогожкин С.В., Лукьянчук А.А., Шутов А.С., Разницын О.А., Никитин А.А., Искандаров Н.А., Корчуганова О.А., Кириллов С.Е. ПАЗЛ-3D-Сбор V 1.0. RU 2019612689. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019612689 (26 февраля 2019 г.) - Лукьянчук А.А., Шутов А.С., Разницын О.А., Рогожкин С.В., «Программный комплекс управления уведомлениями между программным комплексом атомно-зондового томографа и пользователями «APTconnector» V1.0.0»., Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024611159 (18 января 2024). | 1. Лукьянчук А.А., Разницын О.А., Шутов А.С., Рогожкин С.В., Никитин Александр Александрович Название: Способ оптимизации процесса анализа материалов на Атомно-зондовом томографе с лазерным испарением для исследования сплавов Fe-Cr с содержанием хрома 12-30 ат.%., ТР (know-how): № 01-321-01-03-2018, Собственность НИЦ "Курчатовский институт" – ИТЭФ, Приказ №407 от 05.09.2018 | - Алеев A.А., Рогожкин С.В., Лукьянчук А.А., Шутов А.С., Разницын О.А., Никитин А.А., Искандаров Н.А., Корчуганова О.А., Кириллов С.Е. «Программный комплекс по восстановлению, обработке и анализу томографических атомно-зондовых данных "КВАНТМ-3D" V1.0.0». Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018661876 (20 сентября 2018 г.); Шутов А. С., Алеев А.А., Лукьянчук А.А., Разницын О.А., Рогожкин С.В., «Способ восстановления масс для атомно-зондового томографа с лазерным испарением», Патент на изобретение № 2702112 (14 февраля 2019 г.) Шутов А.С., Разницын О.А., Лукьянчук А.А., Рогожкин С.В., «Программа моделирования атомно-зондовых данных «APT Modeler v 1.0», Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024612756 (05 февраля 2024). |